Классическая МД, система TEMPO в UIO-66.

*Не все связи визуализированы.
4x4x4 ячеек (128 тетраэдрических пор) сформировано на основе рентгеноструктурных данных.
Периодические граничные условия: ячейка [4.14930 x 4.14930 x 4.14930] нм.
Использован Flexible Force Field for MOFs, TrapPPE, параметры ван дер ваальса UFF

*Отдельная пора с TEMPO.
Цветом показаны частичные атомные заряды в поре (синий цвет +q, красный -q), зеленой заливкой показан TEMPO.
Моделирование производилось при 298 К, 100 нс.

[1] Probing Gas Adsorption in Metal-Organic Framework ZIF-8 by EPR of Embedded Nitroxides
Sheveleva A., M.Anikeenko A. V., Fedin M. V.
Journal of Physical Chemistry C (2017)
[2] Probing the dynamics of CO2 and CH4 within the porous zirconium terephthalate UiO-66(Zr): A synergic combination of neutron scattering measurements and molecular simulations
Yang Q.Jobic H, Maurin G., chemistry - A European Journal (2011)
Использованы метода анализа:
roattional correlation function (rotacf):

radial distribution function (rdf):

vector distribution function (vdf):
v(θ, ϕ) = P(θ, ϕ) / max(P(θ, ϕ))
И другие

Модельные системы:
Влияние воды

TEMPO in UIO-66	Water in system	Water per pore
TEMPO in UIO-66	64	0.5
TEMPO in UIO-66	128	1
TEMPO in UIO-66	256	2
TEMPO in UIO-66	1038	8.1

Разрушение каркаса

TEMPO in UIO-66	Removed clusters	Removed linkers	Added terephthalic acid
TEMPO in UIO-66	0	1	0
TEMPO in UIO-66	0	2	0
TEMPO in UIO-66	0	3	0
TEMPO in UIO-66	0	1	1
TEMPO in UIO-66	0	2	2
TEMPO in UIO-66	0	3	3
TEMPO in UIO-66	1	1	0
TEMPO in UIO-66	1	2	0
TEMPO in UIO-66	1	3	0
TEMPO in UIO-66	1	1	1
TEMPO in UIO-66	1	2	2
TEMPO in UIO-66	1	3	3

Влияние воды + разрушение каркаса

TEMPO in UIO-66	Removed clusters	Removed linkers	Added terephthalic acid	Water in system	Water per pore
TEMPO in UIO-66	0	1	0	128	1
TEMPO in UIO-66	0	2	0	128	1
TEMPO in UIO-66	0	3	0	128	1