
Классическая МД, система TEMPO в UIO-66.




\*Не все связи визуализированы.

4x4x4 ячеек (128 тетраэдрических пор) сформировано на основе рентгеноструктурных данных.

Периодические граничные условия: ячейка [4.14930 x 4.14930 x 4.14930] нм.

Использован Flexible Force Field for MOFs, TrapPPE, параметры ван дер ваальса UFF



\*Отдельная пора с TEMPO.

Цветом показаны частичные атомные заряды в поре (синий цвет +q, красный -q), зеленой заливкой показан TEMPO.

Моделирование производилось при 298 К, 100 нс.

*[1]* ***Probing Gas Adsorption in Metal-Organic Framework ZIF-8 by EPR of Embedded Nitroxides***

*Sheveleva A., M.Anikeenko A. V., Fedin M. V.*

*Journal of Physical Chemistry C (2017)*


[2] **Probing the dynamics of CO2 and CH4 within the porous zirconium terephthalate UiO-66(Zr): A synergic combination of neutron scattering measurements and molecular simulations**

Yang Q.Jobic H, Maurin G., chemistry - A European Journal (2011)

Использованы метода анализа:



Radial distribution function (rdf):




Vector distribution function (vdf):

v(θ, ϕ) = P(θ, ϕ) / max(P(θ, ϕ))

Rotational correlation function (rotacf):

Inverse Laplace transform (L-1):



Поскольку динамика сложная и rotacf не для всех модельных систем описывается как A\*exp(-t / Tcor), полезным будет анализ изображения Лапласа функции rotacf. Приняв s = 1/T перейдем к пространству времен затухания.



В частности, для rotacf(t) = A\*exp(-t / Tcor) изображением будет дельта функция, для более сложной зависимости – “спектр” времен затухания.

*[1]* <https://en.wikipedia.org/wiki/Radial_distribution_function>

*[2]* <https://manual.gromacs.org/current/onlinehelp/gmx-rotacf.html>

[3] <https://stats.libretexts.org/Bookshelves/Probability_Theory/Applied_Probability_(Pfeiffer)/08%3A_Random_Vectors_and_Joint_Distributions/8.01%3A_Random_Vectors_and_Joint_Distributions>


[4] https://en.wikipedia.org/wiki/Laplace\_transform



*Слева — замена линкера на терефталиевую кислоту, справа — моделирование адсорбции воды*


Динамика TEMPO в поре UIO-66

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| System | Removed clusters | Removed linkers | Added terephthalic acid | T cor, ns |
| TEMPO in UIO-66 | 0 | 0 | 0 | 0.2061503758170 |
| TEMPO in UIO-66 | 0 | 1 | 0 | 0.8164622223609 |
| TEMPO in UIO-66 | 0 | 2 | 0 | 1.4437692351542 |
| TEMPO in UIO-66 | 0 | 3 | 0 | 1.8978775159391 |
| TEMPO in UIO-66 | 0 | 1 | 1 | large |
| TEMPO in UIO-66 | 0 | 2 | 2 | large |
| TEMPO in UIO-66 | 0 | 3 | 3 | large |
| TEMPO in UIO-66 | 1 | 1 | 0 | 1.0501028307998 |
| TEMPO in UIO-66 | 1 | 2 | 0 | 1.6505165216858 |
| TEMPO in UIO-66 | 1 | 3 | 0 | 2.3550508507964 |
| TEMPO in UIO-66 | 1 | 1 | 1 | large |
| TEMPO in UIO-66 | 1 | 2 | 2 | large |
| TEMPO in UIO-66 | 1 | 3 | 3 | large |



*Время вращательной корреляции TEMPO in UIO-66*

При удалении кластеров качественно та же самая картинка, только пики немного съезжают вправо. При замене линкеров на терефталиевую кислоту иммобилизация.




*Пример rotacf для TEMPO in UIO-66; 2 linkers removed*

|  |  |
| --- | --- |
| RDF TEMPO ALL | RDF TEMPO ALL; removed 1 |
| RDF TEMPO N | RDF TEMPO N; removed 1 |

Влияние воды

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| System | Removed linkers | Water in system | Water per pore | T cor, ns |
| TEMPO in UIO-66 | 0 | 0 | 0.0 | 0.20615037581700780 |
| TEMPO in UIO-66 | 0 | 64 | 0.5 | 0.14430526307190547 |
| TEMPO in UIO-66 | 0 | 128 | 1 | 0.13687623104267602 |
| TEMPO in UIO-66 | 0 | 256 | 2 | 0.80966998131490040 |
| TEMPO in UIO-66 | 0 | 1038 | 8.1 | large |
| TEMPO in UIO-66 | 1 | 128 | 1 | 0.13883374462384213 |



*Время вращательной корреляции TEMPO in UIO-66 + water*

1